FICHE DE QUALITÉ

Certifiée ISO 9001:2015-ISO 14001:2015-ISO 45001:2018-ISO 50001:2018

Ciment Portland اسمنت بورتلاند

CEM II/A-L 42,5N   NA 442/2013

| ### Caractéristiques Physico - Mécaniques |  |  |  |  |  | Composition Chimique |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Désignations |  |  | Unités | ##### Garanties ##### NA.442 | Mesures | Eléments | ##### Garanties NA.442 | Teneur % |
| #### Poids Spécifique #### (NA 2595/2006) |  |  | #### g/cm3 | - | 3.08 | SiO2 | - | 18,73 |
| Surface Spécifique Blaine (NA 231/2006) |  |  | #### cm2/g | - | 4298 | Al2O3 | - | 4.38 |
| Consistance Normale (NA 230/2010) |  |  | %H2O | - | 26.78 | Fe2O3 | - | 3.31 |
| #### Temps De Prise (NA 230/2010) | #### Début |  | min | ≥ 60 min | 115 | CaO | - | 59.93 |
|  | Fin |  | min | - | 176 | MgO | - | 1.62 |
| Expansion à Chaud (NA 232/2002) |  |  | mm | ≤10 | 0.64 | K2O | - | 0.67 |
| Refus sur tamis 45 µm (NA 231/2006) |  |  | % | - | 9.66 | Na2O | - | 0.23 |
| Chaleur d’hydratation (NA 5061/2006) |  | 120 Heures | j/g | ≤270 j/g | LH | SO3 (NA237/2005) | ≤3.5% | 2.63 |
|  |  |  |  |  |  | Cl- (NA5038/2005) | ≤0.1% | 0.0173 |
| #### Résistance à la Flexion (NA 234/2007) |  | 02 jours | MP a |  | 5.26 | P.A.F (NA235/2005) | - | 5.37 |
|  |  | 07 jours | MP a |  | 6.56 |  |  |  |
|  |  | 28 jours | MP a |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 7.55 |  |  |  |
| Résistance à la Compression (NA 234/2007) |  | 02 jours | MP a | ≥10.00 | 24.26 | CaO Libre | - | 0.91 |
|  |  | 07 jours | MP a |  | 37.16 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Résidus Insolubles (NA236/2005) | - | 1.69 |
|  |  | 28 jours | MP a | ≥42.50 ≤62.50 | 46.50 |  |  |  |

Ce Ciment analysé par nos soins est un Ciment Portland Composé, dont les caractéristiques physico-mécaniques et chimiques

satisfont aux exigences des ciments CEM II/A – L 42.5N selon la Norme en vigueur.

Le Chef du Service Contrôle Qualité

SIEGE SOCIAL : 73 BIS RUE BENFLIS LA  VERDURE  BATNA  BP N° 67 EL BOUSTENE (W.BATNA)  -  Algérie.

Tél : (033)85 13 00  LIGNES GROUPES   -  Fax : (033) 85 11 01 / 85 12 47

Cimenterie Ain Touta W Batna : BP 10 Ain Touta – W. Batna  Algérie

Tél. : 213/033.83.51.08 / 83.54.01 Fax : 213/033.89.26.66

N° Article d'imposition : 051 80 70 10 83 N) Registre de commerce n° 222106-05/B/98.